附件2

- 2016年水泥生产许可证获证企业产品质量监督检验工作总体方案

一、监督检验执行标准

本次监督检验执行的产品标准为国家强制性标准GB175-2007《通用硅酸盐水泥》和GB175-2007国家第2号修改单。主要检验项目均为强制性条款。

二、抽查实施细则

1 范围

水泥生产许可证证后监管抽查产品范围包括硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、复合硅酸盐水泥等通用硅酸盐水泥。

2  产品分类

2.1产品分类及代码

产品分类及代码见表3。

表3 产品分类及代码

| 产品分类 | 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分类代码 | 4 | 404 | / |
| 分类名称 | 建筑和装饰装修材料 | 水泥 | / |

2.2产品种类

根据水泥产品标准，将通用硅酸盐水泥产品分为以下六个种类，见表4。

表4 产品种类

| 序号 | 产品种类名称 | 产品标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硅酸盐水泥 | GB175-2007 |
| 2 | 普通硅酸盐水泥 |  |
| 3 | 矿渣硅酸盐水泥 |  |
| 4 | 粉煤灰硅酸盐水泥 |  |
| 5 | 火山灰质硅酸盐水泥 |  |
| 6 | 复合硅酸盐水泥 |  |

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本细则。

3.1通用硅酸盐水泥

以硅酸盐水泥熟料为主的细磨材料，与水混合形成塑性浆体后，能在空气中水化硬化，并能在水中继续硬化保持强度和体积稳定性的无机水硬性胶凝材料。包括硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、复合硅酸盐水泥。

4监督检验企业

本次共抽查800个企业的水泥样品，每个省按一定的比例随机抽取企业。

5  检验依据

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

GB 175      通用硅酸盐水泥

GB/T 176    水泥化学分析方法

GB/T 750    水泥压蒸安定性试验方法

GB/T 1346   水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法

GB/T 2419   水泥胶砂流动度测定方法

GB/T 12573  水泥取样方法

GB/T 17671  水泥胶砂强度检验方法（ISO法）

GB 175-2007 通用硅酸盐水泥第2号修改单

CCGF404-2015《水泥产品质量监督抽查实施规范》

《水泥产品生产许可证实施细则》

相关的法律法规、部门规章和规范。

6  抽样

6.1抽样品种和强度等级

本次抽查的企业应是获得水泥产品生产许可证的企业。根据被抽查企业所获得水泥产品生产许可证范围内的水泥品种和强度等级，现场抽取一个企业库存中最高强度等级的水泥样品。

6.2抽样方法、基数及数量

联合检查组在企业的成品库内中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

取样方法按GB/T 12573进行，抽样基数应满足出厂编号规定的吨位。编号吨位不足时，不得少于1吨。

袋装水泥从企业的栈台抽取。确定1个出厂编号的水泥，在该编号的水泥中随机从20包以上的袋装水泥中取等量样品，取样数量至少12kg。

散装水泥从散装库卸料或输送水泥运输机具上，在规定的出厂编号吨位范围内，间隔抽取20次以上样品，取样数量至少12kg。

6.3样品处置

将抽取的水泥样品全部用0.9mm方孔筛筛析，取其筛下物、充分混匀，缩分为二等份样品，一份为检验样品，一份为备用样品。

将检验样品和备用样品分别用两层聚乙烯塑料袋密封、包装好，外面用牛皮纸袋或编织袋包好加封条。

二份样品注意做好防护，由抽样机构邮寄至检验机构或检验机构自行带回。检验机构在收到样品时要进行核对并检查封条完好情况。

6.4抽样单

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。

7  检验要求

7.1检验项目

本次监督检验项目见表5。

表5 检验项目表

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三氧化硫 | GB175-2007 | GB/T 176 |
| 2 | 氧化镁 |  |  |
| 3 | 烧失量 |  |  |
| 4 | 不溶物 |  |  |
| 5 | 氯离子含量 |  |  |
| 6 | 凝结时间 |  | GB/T 1346 |
| 7 | 安定性 |  |  |
| 8 | 强度 |  | GB/T 17671 |
| 备注 | 不同品种水泥的检验项目按照GB175-2007《通用硅酸盐水泥》相应产品的规定进行。 |  |  |

7.2检验应注意的问题

7.2.1检验机构在接收样品时，必须认真检查样品的封样单是否完整以及样品是否完好。

7.2.2当方法标准中有基准法和代用法时，检验结果为临界值时以基准法结果为准。

7.2.3当样品在寄送过程中保存不当受潮时，应重新抽取样品。

7.2.4应在取样之日起10天内完成水泥安定性检验。

8 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

9 异议处理

9.1被抽查企业在收到检验报告的15日内可以对检验结果提出的异议，各省级质量技术监督部门负责受理被抽查企业提出的异议申请。

9.2省级质量技术监督部门在收到企业提出的异议书面申请后，要立即会同水泥产品审查部以及其承检机构对提出的异议进行分析处理。

进行异议处理时，要按照以下要求进行：

1）认真核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明的，可以不进行复检；

2）对需要进行复检的，各省级质量技术监督部门应当会同水泥产品审查部指定复检机构（原则上不再选择原承检机构）对备用样品安排进行复检，申请复检的企业要和复检机构共同对备用样品进行确认。复检结论为最终结论。

三、承担检验任务机构及分工

1.国家水泥质量监督检验中心，负责区域：北京、天津、河北、山西；

2.山东省产品质量检验研究院，负责区域：山东、安徽地区；

3.江苏省产品质量监督检验研究院，负责区域：江苏、浙江、上海地区；

4.广东省水泥产品质量监督检验站广州站，负责区域：广东、广西、海南地区；

5.河南省产品质量监督检验院，负责区域：河南地区；

6.甘肃省建材科研设计院，负责区域：宁夏、陕西、甘肃地区；

7.新疆维吾尔自治区建材非金属产品质量监督检验站，负责区域：青海、新疆地区；

8.云南省建筑材料产品质量检验研究院，负责区域：云南地区；

9.贵州省建材产品质量监督检验院，负责区域：贵州地区；

10.辽宁省产品质量监督检验院，负责区域：黑龙江、吉林、辽宁地区；

11.福建省水泥质量监督检验站，负责区域：福建地区；

12.湖南省建筑材料质量监督检验授权站，负责区域：湖南、湖北地区；

13.四川省建材产品质量监督检验中心，负责区域：四川、重庆、西藏地区；

14.江西省建材产品质量监督检验站，负责区域：江西地区；

15.内蒙古自治区建材产品质量监督检验院，负责区域：内蒙古地区。